织物手感风格测试系统 技术参数：

1 自动拉伸剪切测试仪

① 测试环境温度、湿度

20 ～ 30℃／50 ～ 70%RH无结露。在测试中需保持一定的温度和湿度。

（标准温度和湿度条件：20℃／65%RH）

② 测试动作

（拉伸测试）：负荷控制方式；（剪切测试）：变形量控制方式。

③ 拉伸负荷测试

负荷（满量程）：（标准条件）50kg；（高灵敏度条件）20kg。

标准条件：10kgf（500gf/cm）。

高灵敏度条件：1kgf（50gf/cm）。

剪切时拉伸张力（标准条件）：200gf（10gf/cm）。

（可变设定条件）：100～1000gf（每隔 100gf）。

精度：满量程±0.5% 以下。

④ 拉伸伸长率测试

最大25mm（50% 拉伸）／50mm（100% 拉伸）。

精度：满量程±0.5% 以下。

⑤ 拉伸变形速度

0.05～0.5mm/sec（每隔0.05mm/sec）。

⑥ 剪切负荷测试

负荷（满量程）：（标准条件）2kg。

精度：满量程±0.5% 以下。

⑦ 剪切变形测试

剪切角度：最大8°。

标准条件：±8°。

可变设定条件：±0.8～8°（每隔0.8°）。

精度：满量程±0.5% 以下。

⑧ 剪切变形速度

一定。

2 自动弯曲测试仪

① 测试环境温度、湿度

20 ～ 30℃／50 ～ 70%RH无结露。在测试中需保持一定的温度和湿度。

（标准温度和湿度条件：20℃／65%RH）

② 负荷测试

灵敏度（满量程）： 4gf・cm、10gf・cm、20gf・cm、50gf・cm 的 4 种范围切换。

精度：满量程±0.5%以下。

③ 曲率测试

最大曲率：K=±2.5cm-1。

精度：满量程±0.5%以下。

④ 弯曲变形速度

0.5cm-1／sec（固定）。

3 自动压缩测试仪

① 测试环境温度、湿度

20 ～ 30℃／50 ～ 70%RH无结露。在测试中需保持一定的温度和湿度。

（标准温度和湿度条件：20℃／65%RH）

② 压缩负荷测试

负荷（满量程）：0.2kgf、0.5kgf、1kgf、2.5kgf 的4 种范围切换。

精度：满量程±0.5% 以下。

③ 压缩变形量测试

变形量（满量程）：10mm。

精度：满量程±0.5% 以下。

④ 压缩变形速度

标准测试：0.02 (mm／sec)。

高灵敏度测试：0.0067 (mm／sec)。

可变压缩速度：0.01～0.10 (mm／sec)。

⑤ 压缩负荷测试条件

标准测试： 50gf／cm2。

高灵敏度测试： 10gf／cm2。

可变测试： 10gf／cm2〜 1.25kgf／cm2。

⑥ 压头面积

2 cm2（圆形）。

⑦ 压缩GAP(间隙)设定

自动设定GAP。

⑧ 压缩测试次数

连续 3 次。

4 表面性能测试仪

① 测试环境温度、湿度

20 ～ 30℃／50 ～ 70%RH无结露。在测试中需保持一定的温度和湿度。

（标准温度和湿度条件：20℃／65%RH）

② 摩擦力测试

负荷（满量程）：200gf（标准测试时）。

精度：满量程±0.5% 以下。

③ 表面粗糙度测试

变位（满量程）：0.4mm。

精度：满量程±1.0% 以下。

④ 表面测量移动量测试

最大移动距离：30mm（有效测试距离范围20mm）。

精度：满量程±0.5% 以下。

⑤ 滤波器性能

活性2 次滤波器、μ=0.6  ω0=1cps

⑥ 传感器尺寸

摩擦指测头：10mm × 10mm。

粗糙度接触式测头：使用0.5mm 的钢丝、接触面宽为5mm。

⑦ 试样移动速度

1mm／sec （标准）。

5 接触冷暖感测试仪

① 测试环境温度、湿度

20 ～ 30℃／50 ～ 70%RH无结露。在测试中需保持一定的温度和湿度。

（标准温度和湿度条件：20℃／65%RH）

② 温度表示

单位：摄氏。

最小表示：0.1℃。

③ 接触凉感评价值

qmax [W/cm2]、[J/cm2・s]。

④ 自动测定回数

1 ～ 10回。

⑤ 加热板控制方法

PID控制 温度差比例电压输出方式并用。

⑥ 设定可能温度

T-Box：室温 ～ 40℃（0.1℃）。

恒温冷却器：10℃ ～ 40（0.1℃）。

⑦ 显示部分

触摸屏：投影型静电容方式。

画面规格：7型宽屏。

解像度：800 × 480（WVGA）。

有效显示范围：152.4 × 91.44（mm）。

⑧ 数值确认

触屏显示：最大10 × 3（回）。

应用程序的获取：最大 30（回）。